ICS

团体标准

T/CAEE  XXXXX—XXXX

废弃电器电子材料可再生利用性

和可回收利用性判定指南

Guidance for Recyclability and Recoverability Determination of Waste Electrical and Electronic Material

(征求意见稿)

前  言

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电子装备技术开发协会   发布

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由中国电子装备技术开发协会提出。

本标准由x归口。

本标准起草单位：中国电子装备技术开发协会、北京大学、北京工业大学、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、格林美股份有限公司、格力电器（石家庄）有限公司、石家庄绿色再生资源有限公司。

本标准起草人：唐爱军、刘欣伟、王静静、王学军、吴玉锋、李淑媛、宋鑫、王恒广、张宇平、白杨、周军军

废弃电器电子拆解物料可再生利用性和可回收利用性判定指南

1  范围

本标准规定了废弃电器电子拆解物料可再生利用性和可回收利用性判定要求。

本标准适用于废弃电器电子拆解物料的回收处理及再生利用工程，可作为废弃电器电子材料可否循环利用的判定依据。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 27610-2011 废弃产品分类与代码

GB/T 129769-2013 废弃电子电气产品回收利用

MWG01-2014 车用材料可再利用性和可回收利用性通用判定指南

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 废弃电器电子产品  Waste electrical and electronic products

拥有者不再使用且已经丢弃或放弃的电器电子产品，包括构成其产品的所有零（部）件、元（器）件等。

3.2 再生利用 Regeneration recycling

对废弃电器电子产品（3.1）进行回收利用，使之其中一部分作为原料（或替代材料）使用的过程，不包括再使用和能量回收（3.4）。

3.3 回收利用  Recycling

对废弃电器电子产品（3.1）进行回收，使之能够满足原来的使用要求或用于其他用途以形成再使用、再生利用和能量回收（3.4）的任何行为。

3.4 能量回收 energy recovery

通过焚烧、热解等方式处理废弃电器电子产品及其拆解物料，以回收能量的过程。

3.5 已验证 proven

现阶段该材料的再生利用技术已得到工业化验证。

3.6 需证明  to be confirmed

经调研现阶段该材料的再生利用技术处于实验室阶段，工业化需要进一步证明。

3.7 不可再利用  non-recyclable

经调研该材料短期之内无法被再生利用。

5  判定方法

5.1 一般要求

5.1.1 再生利用性判定要求

同时符合下列要求的废弃电器电子材料判定为可再生利用材料：

a)具备可拆解性；

b)满足下列条件之一：

拆解得到的废金属材料；

可采用“已验证（3.5）”技术处理的废非金属材料。

5.1.2 回收利用性判定要求

同时符合下列要求的废弃电器电子材料判定为可回收利用材料：

a)具备可拆解性；

b)满足下列条件之一：

拆解后得到的金属材料；

可采用“已验证（3.5）”技术处理的非金属材料；

可进行能量回收的材料。

对于废弃电器电子材料属于可再生利用材料范畴还是可能量回收材料范畴的判定参见附录A。

5.2 材料分类

本标准材料分类是GB/T27610-2011《废弃产品分类与代码》的继承和发展。

——金属材料：包括钢铁材料、轻金属及合金、重金属及合金和其他金属

——塑料：包括PS、ABS、HIPS、PP、PC、PPS、POM、PMMA、PVC、PE、PA、PBT、PC/ABS

——电器电子其他设备：电路板、其他

——液体：润滑剂、制冷剂、其他液体

5.3 判定依据

本标准对于废弃电器电子各类型材料的可再生利用性和可回收利用性判定依据见附录A，其中“已验证（3.5）”技术清单见附录B。

附录A

（规范性目录）

废弃电器电子材料可再生利用性判定表

| 分类序号 | 材料类别 | 可再生利用材料 |  |  | 可能量回收的材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属材料 | 非金属材料 |  |  |
|  |  |  | 技术说明 | 技术编号 |  |
| 1 | 金属材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢铁材料 | 是 | —— | —— | 否 |
| 1.2 | 轻金属及其合金 | 是 | —— | —— | 否 |
| 1.3 | 重金属及其合金 | 是 | —— | —— | 否 |
| 1.4 | 其他金属 | 是 | —— | —— | 否 |
| 2 | 塑料 |  |  |  |  |
| 2.1 | ABS | 否 | 已验证 | J-1 J-2 J-3 | 是 |
| 2.2 | PS | 否 | 已验证 | J-1 J-2 J-3 J-4 | 是 |
| 2.3 | HIPS | 否 | 已验证 | J-2 J-3 J-4 | 是 |
| 2.4 | PP | 否 | 已验证 | J-2 J-3 J-4 | 是 |
| 2.5 | PC | 否 | 已验证 | J-2 J-3 | 是 |
| 2.6 | PPS | 否 | 已验证 | J-2 | 是 |
| 2.7 | POM | 否 | 已验证 | J-2 | 是 |
| 2.8 | PMMA | 否 | 已验证 | J-2 | 是 |
| 2.9 | PVC | 否 | 已验证 | J-3 | 是 |
| 2.10 | PE | 否 | 已验证 | J-3 | 是 |
| 2.11 | PA | 否 | 已验证 | J-3 | 是 |
| 2.12 | PBT | 否 | 已验证 | J-3 | 是 |
| 2.13 | PC/ABS | 否 | 已验证 | J-3 | 是 |
| 3 | 电器电子其他设备（电路主板、显示器等） |  |  |  |  |
| 3.1 | 电路板 | 是 | 已验证 | J-5 | 是 |
| 3.4 | 其他 | 否 | 需证明 |  |  |
| 4 | 液体 |  |  |  |  |
| 4.1 | 润滑剂 | 否 | -- | -- | 否 |
| 4.2 | 制冷剂 | 否 | -- | -- | 否 |
| 4.3 | 其他液体 | 否 | -- | -- | 否 |

附录B

（资料性目录）

已验证技术清单

1.废塑料破碎清洗技术（清单编号J-1）

| 技术名称 |  | 废塑料破碎清洗技术 |
| --- | --- | --- |
| 工艺描述 |  | 废旧塑料-分选-破碎-清洗-烘干-磁选-塑料碎片 |
| 发展阶段 |  | 工业化 |
| 回收方法分类 |  | ■物理再生 □化学再生 □能量回收 |
| 应用案例 |  | TCL奥博（天津）环保发展有限公司（PS,ABS） |
| 可回收材料1 | 材料名称 | PS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品外壳等废旧PS材料 |
|  | 输出 | PS塑料碎片 |
| 可回收材料2 | 材料名称 | ABS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品外壳、风机、散热器等废旧ABS材料 |
|  | 输出 | ABS塑料碎片 |

2.废塑料分选挤出造粒技术（清单编号J-2）

| 技术名称 |  | 废塑料分选挤出造粒技术 |
| --- | --- | --- |
| 工艺描述 |  | 废旧塑料-人工分选-破碎-密度分选（盐水）-清洗-烘干-搅拌-挤出造粒-再生颗粒 |
| 发展阶段 |  | 工业化 |
| 回收方法分类 |  | ■物理再生 □化学再生 □能量回收 |
| 应用案例 |  | 青岛新天地集团（PP,ABS,PS） 上海金辉再生物资利用有限公司（PP,ABS,PC,PPS,POM,PMMA） 格力（需确认格力公司全称及其工艺流程）（ABS,HIPS） |
| 可回收材料1 | 材料名称 | ABS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品外壳、风机、散热器等废旧ABS材料 |
|  | 输出 | ABS再生颗粒 |
| 可回收材料2 | 材料名称 | PS（HIPS） |
|  | 输入 | 报废电器电子产品外壳、控制板等废旧PS（HIPS）材料 |
|  | 输出 | PS（HIPS）再生颗粒 |
| 可回收材料3 | 材料名称 | PP |
|  | 输入 | 报废电器电子产品外壳等废旧PP材料 |
|  | 输出 | PP再生颗粒 |
| 可回收材料4 | 材料名称 | PC |
|  | 输入 | 报废电子电器的外壳、配电盘元件等废旧PC塑料 |
|  | 输出 | PC再生颗粒 |
| 可回收材料5 | 材料名称 | PPS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品高电压外壳、高温电器元件等废旧PPS材料 |
|  | 输出 | PPS再生颗粒 |
| 可回收材料6 | 材料名称 | POM |
|  | 输入 |  |
|  | 输出 | POM再生颗粒 |
| 可回收材料7 | 材料名称 | PMMA |
|  | 输入 |  |
|  | 输出 | PMMA再生颗粒 |

3.废塑料填充/共混/增强/增韧改性技术（清单编号J-3）

| 技术名称 |  | 废塑料填充/共混/增强/增韧改性技术 |
| --- | --- | --- |
| 工艺描述 |  | 工艺1：废旧塑料碎片-清洗-烘干-搅拌均匀-挤出-造粒-塑料颗粒 工艺2：塑料颗粒-配料-捏合-挤出-造粒-再生粒子（或在进行加工成型） 工艺3：废旧塑料碎片-清洗-烘干-搅拌均匀-配料-捏合-挤出-造粒-再生PA颗粒（或在进行加工成型） |
| 发展阶段 |  | 工业化 |
| 回收方法分类 |  | ■物理再生 □化学再生 □能量回收 |
| 应用案例 |  | 金发科技股份有限公司（PP,ABS,PE,PS,PA,PC,PBT,PC/ABS）（工艺2） 青岛新天地集团（PP,ABS,PS）（工艺1、工艺2） 合肥杰事杰新材料股份有限公司（PP,ABS,PS,PA）（工艺1、工艺2） 江苏鑫丰塑业有限公司（PVC）（工艺1、工艺2） 浙江永兴塑料有限公司（PA）（工艺3） |
| 可回收材料1 | 材料名称 | PP |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的废PP塑料碎片 |
|  | 输出 | PP再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料2 | 材料名称 | ABS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的废ABS塑料碎片 |
|  | 输出 | ABS再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料3 | 材料名称 | PE |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的废PE塑料碎片 |
|  | 输出 | PE再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料4 | 材料名称 | PS（HIPS） |
|  | 输入 | 报废电器电子产的废PS（HIPS）塑料碎片 |
|  | 输出 | PS（HIPS）再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料5 | 材料名称 | PA |
|  | 输入 | 报废电器电子产品外壳等PA塑料碎片 |
|  | 输出 | PA再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料6 | 材料名称 | PC |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的PC塑料碎片 |
|  | 输出 | PC再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料7 | 材料名称 | PBT |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的PBT塑料碎片 |
|  | 输出 | PBT再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料8 | 材料名称 | PC/ABS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的PC/ABS塑料碎片 |
|  | 输出 | PC/ABS再生颗粒或再加工成型产品 |
| 可回收材料9 | 材料名称 | PVC |
|  | 输入 | 废电缆皮等废旧PVC材料 |
|  | 输出 | PVC再生颗粒或再加工成型产品 |

4.混合塑料分离及改性再生技术（清单编号J-4）

| 技术名称 |  | 混合塑料分离及改性再生技术 |
| --- | --- | --- |
| 工艺描述 |  | 混合塑料-干湿法分离（去杂质、去金属）-湿法分离（去杂质）-分选出PP-精准分离ABS和HIPS-质检-三种塑料分别进行改性再生（填充/共混/增强/增韧）-再生颗粒 |
| 发展阶段 |  | 工业化 |
| 回收方法分类 |  | ■物理再生 □化学再生 □能量回收 |
| 应用案例 |  | 广州广钢MBA塑料新技术有限公司（PP,ABS,HIPS） |
| 可回收材料 | 材料名称 | PP,ABS,HIPS |
|  | 输入 | 报废电器电子产品的PP,ABS和HIPS的混合塑料 |
|  | 输出 | PP再生颗粒，ABS再生颗粒，HIPS再生颗粒， |

5.废电路板粉碎分选技术（清单编号J-5）

| 技术名称 |  | 废电路板粉碎分选技术 |
| --- | --- | --- |
| 工艺描述 |  | 废电路板-粉碎-分选-金属粉末及环氧树脂粉末 |
| 发展阶段 |  | 工业化 |
| 回收方法分类 |  | ■物理再生 □化学再生 □能量回收 |
| 应用案例 |  | 上海金桥环保有限公司 常州翔宇资源再生科技有限公司 |
| 可回收材料 | 材料名称 | 废电路板 |
|  | 输入 | 报废电器电子产品电路板 |
|  | 输出 | 金属粉末，环氧树脂粉末 |